CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES

CNPJ: 01.628.670/0001-10

CONVITE nº 003/2015

PROCESSO LICITATÓRIO nº 003/2015

MEMORIAL DESCRITIVO

| Câmara | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | 24/08/2015 | Lote | 00 | Órgão/Empresa |
| Município | Santa Teresa |  |  |  |
| Participantes | Arq. Marcelly Santos Vidal CAU-A105388-4 Eng. Carlos Raphael Monteiro de Lemos |  |  | ML ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME |

Este Memorial Descritivo tem a finalidade de descrever, em complemento aos desenhos, os critérios e requisitos básicos para subsidiar o desenvolvimento da reforma e ampliação do Projeto de Arquitetura da Câmara Municipal, situada na cidade de Santa Teresa – ES.

Não podendo este documento ser alterado, sem a plena anuência e aprovação da Gerência de Projetos da:

ML – ENGENHARIA & PROJETOS LTDA ME.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

A obra será executada obedecendo rigorosamente ao projeto executivo de arquitetura, especificações e planilha de orçamentária;

As informações contidas nos mesmos são complementares por isso deverão ser analisadas e

utilizadas em conjunto;

A firma CONTRATADA deverá manter na obra de forma permanente um engenheiro civil e um mestre de obras;

A firma CONTRATADA deverá manter na obra um livro de “Diário de Obra” em 02 (quatro) vias para acompanhamento e assinatura da fiscalização;

A firma CONTRATADA deverá manter na obra cópia de todos os projetos executivos;

Os materiais empregados na construção serão previamente submetidos à fiscalização da Câmara Municipal de Santa Teresa para exame e aprovação e deverão ser comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os materiais recusados e substituí-los pelo material especificado em projeto;

A mão de obra a ser utilizada será de primeira qualidade, executada com pessoal treinado,

tecnicamente capacitado e apto de suas funções para obter o melhor acabamento possível;

Deverão ser considerados o fornecimento e montagem de equipamentos, materiais, acessórios complementares, transportes verticais e horizontais, fretes, despesas diretas e indiretas, de mão-de-obra, assistência técnica, serviços técnicos, encargos sociais, seguros, ferramentas, impostos

federais, estaduais e municipais;

A firma CONTRATADA será responsável por qualquer serviço executado em desacordo com o projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrução do mesmo;

A firma CONTRATADA caberá a responsabilidade integral por todos os serviços, durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra;

Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas

decorrentes do mau uso das instalações em questão;

Deverá ser controlado o prazo estabelecido no cronograma físico financeiro da obra, o mesmo que apresentado junto com a proposta de execução. O horário de execução da obra será o convencional ficando a encargo da CONTRATADA as horas extras que se fizerem necessárias para cumprimento do prazo estabelecido;

Deverá ser acatada a legislação quanto à saúde, higiene e segurança do trabalho. Deverão ser utilizados equipamentos de segurança (EPI) apropriados conforme serviço executado, protetores em madeira do tipo “apara cisco”, guarda-corpo, tela de proteção em Naylon, andaimes tubulares ou andaimes do tipo “balancinho” para serviços em fachadas ou em alturas elevadas;

Deverá ser executada limpeza periódica na obra para permitir o livre trânsito e circulação. Deverá ser mantido local apropriado do tipo caçamba estacionária ou similar para o armazenamento de entulhos e restos de materiais, com retiradas periódicas para local fora do domínio da obra e descarga em local apropriado e autorizado pela prefeitura;

SERVIÇOS PRELIMINARES

A CONTRATADA é responsável pelo abastecimento de uniformes, equipamentos de segurança (EPI’s) e demais acessórios necessários à execução dos serviços para seus empregados e subcontratados de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos;

A firma CONTRATADA deverá providenciar os emolumentos necessários como: taxas de licença da obra, anotação de responsabilidade técnica (ART) para execução, inscrição no INSS, Certidão Negativa de Débito (CND) da obra após sua conclusão, cadastramento e baixa da obra na CMST, Certidão Detalhada, Certificado do corpo de bombeiros e Habite-se da obra.

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES

  - – CANTEIRO DE OBRAS

Tapume

Tapume em chapa de compensado resinado com esp. 6mm, medindo 2,20x1,10m dispondo de

abertura e portão com 2,20m de altura, inclusive pintura acrílica nos dois lados para proteção.

Barracão de Obra

Serão executados barracões de obra para os seguintes fins:

- Almoxarifado em chapa de compensado resinado 10mm e cobertura em telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz.

Locação de andaime

Deverão ser locados andaimes metálicos do tipo tubulares para serviços diversos, inclusive frete, montagem e desmontagem.

Transporte de Material de Entulho

Deverá ser retirado o material de entulho que não for utilizado para aterro, inclusive deverá ser

considerada a carga, descarga e transporte em caminhão basculante para uma distância média de 20km. Essa retirada deverá ser periódica não sendo permitido o armazenamento de grandes quantidades no local da obra.

02 – ESTRUTURAS

2.1- INFRA/SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

Generalidades

- Na execução da estrutura de concreto armado serão obedecidas rigorosamente as prescrições contidas nas normas NB-1, NB-4 e NB-16 da ABNT;

- A estrutura deverá ser executada em total obediência aos desenhos de detalhes de formas e armaduras, integrantes do projeto estrutural executivo;

- Se no decorrer da construção forem constatadas divergências entre os elementos que integram os projetos de estrutura e arquitetura, os autores dos projetos deverão ser consultados juntamente com a fiscalização da obra.

Forma para Infra-Estrutura

- Será executado em tábuas de madeira de 2,5x3,0cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento, e desforma).

Desforma

- Deverá ser feito manualmente após a cura do concreto e todo o material deverá ser retirado do interior da obra.

Reaterro

- Após a retirada das formas, deverá ser feito o reaterro das cavas com material proveniente das escavações, devidamente compactado manualmente com maço de 30kg, em camadas de 20 cm, de acordo com o material.

2.2 - PREPARO DO CONCRETO PARA INFRA E SUPRA ESTRUTURA

Resistência

Quer a dosagem para o preparo do concreto na obra, quer a encomenda e o fornecimento de concreto pré-misturado, deverá ter por base a resistência característica, fck=25 Mpa, de acordo com o especificado em projeto estrutural e em conformidade com as normas vigentes. Deverão ser retirados corpos de prova para ensaios de resistência por lotes conforme normas da ABNT.

Medida de Materiais

Sempre que se fizer dosagem experimental deverão ser obedecidas as seguintes condições:

Quando o aglomerante for usado a granel, deverá ser medido em peso com tolerância de 3%, no caso de cimento ensacado, pode ser considerado o peso nominal do saco, exigências das normas da ABNT;

- Os agregados miúdo e graúdo deverão ser medidos em peso e volume com tolerância de 3%, devendo-se sempre levar em conta a influência da umidade;

- A água poderá ser medida em volume ou peso, com tolerância de 3%;

- O aditivo poderá ser medido em volume ou peso, com tolerância de 5%;

- O cimento utilizado deverá ser boa procedência e de fabricante consagrado no mercado.

Amassamento Manual

O amassamento manual do concreto, a empregar-se excepcionalmente em pequenos volumes ou em obra de pouca importância, deverá ser realizado em estrado ou superfície plana impermeável e resistente. Misturar primeiramente a seco, os agregados e o cimento de maneira a obter-se cor uniforme; em seguida, adicionar-se-á, aos poucos, a água necessária, prosseguindo-se a mistura até conseguir massa de aspecto uniforme. Não será permitido amassar de cada vez, volume de concreto correspondente a 100 kg de cimento.

Amassamento Mecânico

O amassamento mecânico em canteiro deverá durar, sem interrupção, o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; a duração necessária aumenta com o volume da massada e será maior quanto mais seco o concreto. O tempo mínimo de amassamento, em segundos, será em relação com o diâmetro máximo da misturadora 120 d, 60 d ou 30 d, conforme o eixo da misturadora seja inclinado, horizontal ou vertical, sendo o diâmetro da misturadora em metros. Nas misturadoras de produção contínua, deverão ser descartadas as primeiras massadas, até se alcançar a homogeneização necessária.

No caso de concreto pré-misturado ou usinado, aplica-se a EB-136.

2.3 – CONCRETAGEM

Transporte

O concreto deverá ser transportado do local de amassamento para o de lançamento, num tempo

prescrito pela Norma Brasileira e o meio utilizado deverá ser tal que não acarrete a desagregação de seus elementos ou a perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação.

No caso do transporte por bombas, o diâmetro interno do tubo deverá ser, no mínimo, três vezes odiâmetro do agregado. O sistema de transporte deverá, sempre que possível, permitir o lançamento direto nas formas, evitando depósitos intermediários. Se estes forem necessários, deverão ser tomadas precauções para se evitar a desagregação do concreto, durante o manuseio.

Lançamento

O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido, entre o fim deste e o seu lançamento, intervalo superior de uma hora; se for utilizada agitação mecânica, esse prazo será contado a partir do fim da agitação. Com o uso de retardadores de pega, o prazo poderá ser aumentado de acordo com as características do aditivo. Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início da pega.

Para os lançamentos que tenham de ser feitos a seco em recintos sujeitos a penetração de água,

deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não haja água no local onde será lançado o concreto, nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado.

O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua posição final, evitando-se incrustações de argamassa nas paredes das formas e armaduras.

Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre não poderá ultrapassar 2 m. Para peças estreitas e altas, o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte central, por meio de funis ou bombas.

Cuidados especiais deverão ser tomados quando o lançamento se der em ambientes com temperaturas inferior a 10º C ou superior a 40º C.

Deverão ser executados ensaios no concreto com retirada de corpos de prova, analisado em laboratório especializado, num total de 04 (quatro) corpos de prova por lote, 02 (dois) testados a 07 (sete) dias e 02 (dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada lote de 30 m3 de concreto.

Cura e outros cuidados

Enquanto não se atingir o endurecimento satisfatório o concreto deverá ser protegido contra agentes prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, sol irradiante, vento forte e contínuo, chuva forte ou torrencial, agente químico, bem como contra choques ou vibrações de intensidade tal que possa produzir fissuração na massa do concreto ou prejudicar a sua aderência à armadura.

A proteção contra a secagem prematura, pelo menos nos sete primeiros dias após o lançamento do concreto, aumentando este mínimo quando a natureza do cimento exigir poderá ser feita mantendo-se umedecida a superfície ou protegendo-se com uma superfície impermeável. O endurecimento do concreto poderá ser antecipado por meio de tratamento térmico adequado e devidamente controlado, não se dispensando as medidas de proteção contra a secagem.

Retirada de Forma e Escoramento

A retirada das formas e escoramento só poderá ser feita quando o concreto se achar devidamente endurecido para resistir as ações que sobre ele atuarem e não conduzir a deformações inaceitáveis, tendo em vista o valor baixo de Ec e a maior probabilidade de grande deformação lenta, quando o concreto é solicitado com pouca idade.

Se não for demonstrado o atendimento das condições acima e não se tendo usado cimento de alta resistência inicial ou processo que acelere o endurecimento, a retirada das formas e do escoramento não se dará antes dos seguintes prazos:

- Faces laterais, 3 (três) dias;

- Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espaçados, 14 (quatorze) dias;

- Faces inferiores sem pontaletes, 21 (vinte um) dias.

A retirado do escoramento e das formas deverá ser efetuada sem choques e obedecer a um tipo de programa elaborado de acordo com o tipo da estrutura.

3.  ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Alvenaria de Bloco de Concreto

A reforma na Câmara Municipal não acarretará em grandes mudanças nas paredes da edificação, porém na pequena parte que sofrerá alteração usaremos alvenaria de blocos cerâmico de (10,0 x 20,0 x 20,0 cm). Os blocos cerâmicos serão de procedência conhecida e idônea, bem curados, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos ou outro qualquer tipo estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas e sem fendas, e dimensões perfeitamente regulares. Estes serão utilizados em maior parte nas salas de atendimento aos vereadores, no setor de serviço da edificação e sanitários PNE’s. Nas salas de atendimento aos vereadores estas paredes receberão vãos com vidros fixos e veneziana para melhor comunicação com o ambiente próximo e estética do ambiente.

Divisórias de PVC com bandeira em vidro

Estás divisórias serão inseridas para divisão das salas administrativas proporcionando assim um ambiente com maior comunicação.

4. ESQUADRIAS

Esquadrias de madeira com bandeira de vidro e venezianas

As esquadrias serão mantidas e reformadas, não há necessidade de substituição devido o bom estado de conservação das existentes, apenas algumas sofrerão recuperação. Não podem ser substituídas também pelo fato da edificação ser um prédio histórico assim devemos preservar sua identidade original.

No plenário todas as básculas e venezianas das janelas serão vedadas na parte interna de acordo com projeto de detalhamento, para a melhor eficiência dos aparelhos de ar condicionado e também por conta da acústica do local.

Portas

A maioria das portas novas serão em madeira maciça, algumas com bandeira de vidro para visualização do exterior e apenas duas em vidro temperado.

5. VIDROS

Para Fechamento em Esquadrias

Todos os vidros a serem empregados nas esquadrias serão de 1ª qualidade, planos, uniformes, livres de bolhas, lentes, trincas ou rachaduras.

Os tipos de vidro deverão ser:

- Vidro plano, transparente liso, com espessura de 4 mm para as janelas;(sala dos vereadores e bandeira das portas).

- Vidro apicoado, com espessura de 8 mm para a fachada.

O fornecimento, o corte e assentamento dos vidros deverão ser feitos por firma especializada, por contada empreiteira, de maneira a assegurar o mais perfeito acabamento.

A vedação deverá ser com borracha específica ou silicone, sendo necessário o material ter flexibilidade para acompanhar a dilatação do conjunto vidro e esquadria.

A fim de evitar possíveis infiltrações de água, através dos caixilhos deverá ser executado o tratamento nos pontos onde ocorrerem falhas, com o emprego de mastique plástico especial, a base de epóxi, de fabricação Sika ou equivalente.

No dimensionamento das chapas de vidro deverá levar em conta os efeitos da dilatação decorrente da variação da temperatura, porém os mesmos deverão estar sob medida.

Esquadrias existente com bandeira em vidro apicoado.

6. ESPELHOS

Espelho para sanitários, espessura 4mm, incluindo chapa compensada 10mm, moldura de alumínio em perfil L3/4”, fixados com parafusos cromados.

7. TETOS

O teto com rebaixo de gesso, acabamento tipo liso, deverá receber duas demãos de massa corrida para correção de possíveis imperfeições e lixamento de forma que seu acabamento fique perfeitamente nivelado e liso, para receber pintura com tinta PVA na cor branco neve.

8. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

Argamassas

Deverão ser aplicadas, nas alvenarias, em camadas, respeitando as normas da ABNT quanto a espessura, procedimentos e prazos de aplicação. O chapisco deverá ser aplicado na alvenaria como base para o emboço, sendo feito com argamassa de cimento e areia média ou grossa, sem peneirar no traço 1:3 com espessura 5mm. A argamassa deverá ser lançada a colher, sobre as superfícies previamente limpas e abundantemente molhada, com força suficiente para garantir uma perfeita aderência, formando uma camada de espessura o mais uniforme possível, suficientemente áspera para permitir a ligação com a próxima camada. O emboço será aplicado sobre a camada de chapisco, e deverá ter acabamento sarrafeado, mas não camurçado. Sua superfície deverá ficar convenientemente áspera para aderência da camada superior. O reboco deverá ter acabamento sarrafeado, regularizado com régua de alumínio e desempenadeira, sendo dado o acabamento com camurça para futuro emassamento e pintura.

O emboço e reboco só serão iniciados após embutidas todas as tubulações, e após 72 horas, no mínimo, da aplicação do chapisco. As superfícies finais deverão apresentar acabamentos perfeitamente planos, aprumados e nivelados, com arestas vivas e alinhados.

9. ACABAMENTOS

- Pintura acrílica Suvinil de primeira linha ou equivalente em qualidade – cor à definir.

Pintura

Os serviços de pintura serão executados rigorosamente de acordo com as normas usuais para trabalhos de tal natureza, respeitando-se integralmente as recomendações do fabricante e com as prescrições a seguir:

- Os materiais empregados deverão ser de 1ª qualidades conforme especificados;

- As tintas a serem empregadas serão preparadas industrialmente, devendo chegar na obra em suas embalagens intactas e com as referências perfeitamente legíveis;

- Os trabalhos só poderão ser iniciados após 30 dias do assentamento do reboco.

- As superfícies a serem pintadas serão examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos de revestimento, antes do início dos serviços de pintura, propriamente ditos;

- As cores deverão obedecer ao especificado no projeto ou indicadas pela fiscalização;

- A aplicação será com rolo de lã e acabamentos executados em pincel, conforme especificação do fabricante.

- Serão aplicadas tantas demãos de pintura, quantas forem julgadas necessárias pela fiscalização, sendo o mínimo de duas demãos, até que se obtenha uma coloração uniforme e o resultado seja satisfatório;

- As diversas demãos de pintura aplicadas apresentarão um intervalo entre elas de no mínimo 24 horas, para garantir que a película anterior esteja completamente seca;

- Serão evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura, aconselhando-se protegê-las com papel, fita gomada ou materiais equivalentes, principalmente no caso de pintura à pistola. Os respingos inevitáveis serão removidos com solvente adequado antes da secagem da tinta;

10. PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Bases

A regularização de base deverá ser executada sobre laje em concreto, empregando argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:5. O acabamento deverá ser desempenado e perfeitamente nivelado, respeitando os caimentos em direção aos ralos, propiciando o perfeito escoamento da água.

11. ACABAMENTOS

- Piso em granito cinza andorinha (circulação próximo as salas administrativas e plenário completo);

- Porcelanato natural, dim. 50x50cm, ref. PLATINA NA - Eliane, acabamento acetinado (Salas administrativas e Sala da Presidência);

- Porcelanato natural, dim. 50x50cm, ref. PLATINA NA - Eliane, acabamento acetinado (áreas molhadas do edifício - Setor de serviço).

- Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalente. (parede dos banheiros);

- Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. / Acabamento de perfil "U" em alumínio anodizado fosco 1/2"/ Pintura à definir (área de serviço e copa).

Porcelanato

No assentamento deverá ser aplicada argamassa de cimento colante no verso das placas para melhor aderência das mesmas. A argamassa de cimento colante deverá ser própria para assentamento de porcelanato e seguir o prazo de utilização após a mistura conforme recomendação do fabricante.

Pastilhas

As pastilhas deverão ser apresentadas à fiscalização da obra para aprovação quanto a qualidade, antes da sua aplicação que deverá satisfazer as seguintes condições:

- Antes de iniciar o trabalho de assentamento, o colocador deve fazer uma inspeção visual de todas as peças a serem colocadas, confirmando sua referência de fábrica, a tonalidade da cor e se as peças estão limpas;

- A superfície a ser revestida deve estar limpa, alinhada, sem ondulações, isentas de partículas soltas, sem fungos, sem fissuras, com rugosidade apropriada e sem infiltrações de água;

- A aplicação da argamassa colante deverá ser executada com desempenadeira dentada.

- Recomenda-se a aplicação desta argamassa também no verso da cerâmica, com desempenadeira lisa, de forma a garantir perfeita colagem;

- A colocação deverá ser feita do tipo solta, rigorosamente aprumada e nivelada, as juntas obtidas deverão ser executadas conforme recomendação do fabricante;

- As peças atravessadas por canalizações, peças de instalações hidráulicas e demais casos que venham ocorrer, deverão ter cortes com dimensões mínimas necessárias para as passagens correspondentes e serão isentas de trincas e demais defeitos que possam afetar a boa aparência do trabalho;

- Os alinhamentos serão assegurados pelo emprego de pelo menos quatro fios de nylon, orientando as juntas verticais e horizontais, colocados perfeitamente à prumo e nível;

- A uniformidade das juntas será assegurada pelo emprego de espaçadores;

- O rejuntamento será feito com rejunte pronto de Fab. Quartzolit ou similar, e só será processado após 72 horas da colocação da cerâmica;

- Logo após o rejuntamento, devem ser removidos todos os excessos de pasta;

- Após a limpeza, todas as peças que apresentarem qualquer defeito de vitrificação, trincas ou soarem ocas pela percussão deverão ser substituídas por peças perfeitas e bem assentadas.

12. RODAPÉS

- MDF cor à definir, h= 10 cm (Salas administrativas e Sala da Presidência);

- Rodapé em granito branco siena (áreas molhadas do edifício - Setor de serviço);

- Rodapé em granito cinza andorinha (todo plenário, sala Multiuso, sala dos vereadores e sala de som e imagem).

13. SOLEIRAS E PEITORIS

As soleiras e peitoris serão em granito branco siena e cinza andorinha (ver projeto de detalhamento), espessura 2 cm e dimensões conforme projeto arquitetônico. Durante o assentamento deverão ser observadas as diferenças de níveis das áreas molhadas para as áreas secas.

14. CORRIMÃO E GUARDA CORPO

Corrimão e guarda corpo da plateia do plenário em ferro pintado.

15. APARELHOS E ACABAMENTOS HIDRO-SANITÁRIOS

Os materiais utilizados deverão ser de 1ª qualidade conforme as especificações do projeto arquitetônico.

Deverão ser aprovados pela fiscalização antes da instalação e chegarem na obra em embalagem original, com referências legíveis e serem armazenados de forma correta. Não deverão ser aceitos materiais trincados, riscados ou de qualidade duvidosa.

16. LOUÇAS

- Lavatório de embutir Flamingo- Incepa, código 11038, cor branco gelo, ou similar;

- Bacia para caixa acoplada Fiore- Incepa, código 09355, cor branco gelo;

- Tanque duplo de mármore sintético.

- Bancadas em granito branco Siena com espessura de 2cm, dos lavatórios, cozinha e área de serviço.

17. METAIS

- Torneira pressão cromada diâm. 1/2” para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol, para banheiro;

- Torneira de metal com borda roscável, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol para cozinha;

- Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol;

- Cuba em aço inoxidável, acabamento polido, 460 x 350 x 150 mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina;

- Ducha manual Acqua Jet, linha Aquarius, com registro ref. C2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol.

18. VENTILAÇÃO MECÂNICA

O Sanitário PNE masculino, sanitário masculino e sanitário feminino utilizarão a ventilação mecânica através de exaustorer.

19. ILUMINAÇÃO NATURAL

Grande parte do edifício é beneficiado de iluminação natural, tanto na parte da frente do edifício como na parte de traz.